- Příloha č. 1: Technická specifikace

1/ PÁNSKÁ POLOKOŠILE

Obecný popis:

Pánská jednobarevná polokošile s krátkým rukávem z bavlněného úpletu sloužící např. k reprezentaci vědeckých týmů nebo jako stejnokroj zástupců univerzity. Polokošile je opatřena logem z výšivky.

Specifikace detailní:

- jednobarevný hladký úplet zhotovený z počesané bavlněné příze

- materiálové složení: minimálně 90% bavlna, do 10% elastan. Hmotnost úpletu 200 – 240 g/m2

- střih: polokošile s límečkem a pánským zapínáním u krku na 2 až 4 knoflíků s légou. Knoflíky mohou být v odlišné barvě. Zpevnění kolem límce a průkrčníku. Zakončení rukávků patentem. Dvojjehlové prošití všech švů. Střih rovný, bez vypasování.

- určeno k praní na minimálně 30°C v automatické pračce, stálost barev

- barvy dle specifikace MU – možnost výběru z 5 barev dle elektronického nebo tištěného vzorkovníku dodavatele, z toho minimálně dva odstíny modré a jedna bílá barva

- velikosti: v rozmezí S-M-L-XL-XXL-XXXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení

- značení výrobku vč. symbolů ošetřování provést v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

- přímá strojní výšivka do 2 barev nití velikost do 10 x 12cm

- deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu výrobku na všité etiketě

- balení po 1 ks v igelitových sáčcích s viditelným označením velikosti (např. na samolepce na obalu)

- Textilie musí být vyrobena pouze ze zdravotně nezávadných materiálů (nesmí obsahovat zakázané látky, škodlivé chemikálie, musí projít testem zdravotní nezávadnosti). Dodavatel musí být schopen vhodným způsobem prokázat zdravotní nezávadnost použitých materiálů (např. doložením certifikátu OEKO-TEX® třídy II nebo jiným vhodným způsobem).

- Dodavatel musí být schopen vhodným způsobem prokázat (např. certifikací WRAP, SEDEX, Made in Green, Ethica-Tex a obdobnými), že při výrobním procesu nabízeného produktu jsou dodrženy následující kritéria: vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky (dodržování relevantních standardů); zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby (přesčasy nepřesahují zákonně povolené limity); platné pracovní smlouvy.

2/ DÁMSKÉ TRIKO

Obecný popis:

Volnočasové tričko sloužící k budování značek MUNI, Masaryk University a fakultních značek

Specifikace detailní:

- jednobarevný hladký úplet zhotovený z počesané bavlněné příze

- materiálové složení: minimálně 90 % bavlna, do 10 % elastan, hmotnost úpletu minimálně 200g/m2

- střih: na bocích vypasované, větší výstřih nebo výstřih do V, zpevnění kolem průkrčníku a dvojjehlové prošití všech švů

- určeno k praní na minimálně 40°C v automatické pračce, barevná stálost

- barvy: dle konkrétní specifikace MU, možnost výběru z minimálně 10 barev dle elektronického nebo tištěného vzorkovníku dodavatele (jednou z barev je vždy jasně modrá a tmavomodrá)

- velikosti: v rozmezí XS-S-M-L-XL-XXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení

- značení výrobku vč. symbolů ošetřování provést v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

- 2 potisky dvoubarevné (celková plocha max. 20 x 30 cm) přímým sítotiskem na textil dle předlohy dodané zadavatelem

- deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu výrobku na všité etiketě

- Textilie musí být vyrobena pouze ze zdravotně nezávadných materiálů (nesmí obsahovat zakázané látky, škodlivé chemikálie, musí projít testem zdravotní nezávadnosti). Dodavatel musí být schopen vhodným způsobem prokázat zdravotní nezávadnost použitých materiálů (např. doložením certifikátu OEKO-TEX® třídy II nebo jiným vhodným způsobem).

- Dodavatel musí být schopen vhodným způsobem prokázat (např. certifikací WRAP, SEDEX, Made in Green, Ethica-Tex a obdobnými), že při výrobním procesu nabízeného produktu jsou dodrženy následující kritéria: vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky (dodržování relevantních standardů); zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby (přesčasy nepřesahují zákonně povolené limity); platné pracovní smlouvy.

3/ PÁNSKÉ TRIKO

Obecný popis:

Volnočasové tričko sloužící k budování značek MUNI, Masaryk University a fakultních značek

Specifikace detailní:

- jednobarevný hladký úplet zhotovený z počesané bavlněné příze

- materiálové složení: minimálně 90 % bavlna, do 10 % elastan, hmotnost úpletu minimálně 200g/m2

- střih: pánské triko rovný střih bez vypasování (klasický T-shirt), s kulatým průkrčníkem, zpevnění kolem průkrčníku a dvojjehlové prošití všech švů

- určeno k praní na minimálně 40°C v automatické pračce, barevná stálost

- barvy: dle konkrétní specifikace MU, možnost výběru z minimálně 10 barev dle elektronického nebo tištěného vzorkovníku dodavatele (jednou z barev je vždy tmavomodrá a jasně modrá)

- velikosti: v rozmezí S-M-L-XL-XXL-XXXL v souladu s ČSN EN 13402-3 označování velikostí oblečení

- značení výrobku vč. symbolů ošetřování provést v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

- 2 potisky dvoubarevné (celková plocha max. 20 x 30 cm) přímým sítotiskem na textil dle předlohy dodané zadavatelem

- deklarování běžných podmínek pro praní a údržbu výrobku na všité etiketě

- Textilie musí být vyrobena pouze ze zdravotně nezávadných materiálů (nesmí obsahovat zakázané látky, škodlivé chemikálie, musí projít testem zdravotní nezávadnosti). Dodavatel musí být schopen vhodným způsobem prokázat zdravotní nezávadnost použitých materiálů (např. doložením certifikátu OEKO-TEX® třídy II nebo jiným vhodným způsobem).

- Dodavatel musí být schopen vhodným způsobem prokázat (např. certifikací WRAP, SEDEX, Made in Green, Ethica-Tex a obdobnými), že při výrobním procesu nabízeného produktu jsou dodrženy následující kritéria: vyplácení spravedlivé mzdy; bezpečné pracovní podmínky (dodržování relevantních standardů); zákaz nucené a dětské práce; dodržování pracovní doby (přesčasy nepřesahují zákonně povolené limity); platné pracovní smlouvy.