| ERDING a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: Ing. Půček Kontroloval: V. Janoušek |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Masarykova univerzita Místo stavby: (FI) Botanická 68a, Brno Stavba: OPRAVA OPLECHOVÁNÍ A ŘÍMSY D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva |  | Zakázka číslo: 15-101 Stupeň: Projekt pro REALIZACI Archívní číslo: 15-101-08-D-500/1 Datum: 02/2015 |  |

OBSAH:

1	OBECNÉ INFORMACE	3

2	Navržené řešení	3

2.1	Oprava konstrukcí (pol. A)	3

2.2	Barevné řešení	5

2.3	Nátěry oplechování (pol. B, C)	6

2.4	Oprava prostupů fasádou (G)	6

2.5	oprava oplechování štítových atik (pol. E)	7

2.6	Pomocné konstrukce a staveniště (pol. F)	9

3	Fotodokumentace	11

4	Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména	13

# OBECNÉ INFORMACE

Jedná se o objekt s nosnou konstrukcí z montovaného železobetonového skeletu z druhé poloviny minulého století. Budova je doplněna svislými dělícími stěnami ze zdiva. Původní luxferová ocelové výplně otvorů byly začátkem tohoto století doplněny plastovými výplněmi oken (výměna původních zdvojených dřevěných oken). Plášť budovy je opatřen lepeným keramickým obkladem (světle hnědé barvy), oplechováním a střešní krytina asfaltovou krytinou.

# Navržené řešení

Stávající čelní obklad římsy nejvyššího podlaží - podatik střešních límců bude otlučen včetně podkladní omítky na podkladní - nosnou železobetonovou konstrukci. Pro sanaci je navržen obklad kontaktním obkladovým-vyrovnávacím systémem se standardy ETICS z minerální vlny s kolmými vlákny s vrchní silikonovou omítkou. Stávající dilatace objektu budou zachovány a provedeny i u navrženého řešení (provedení dilatační mezery).

- schéma budovy s umístěním opravovaných konstrukcí (červeně – severní křídlo)

## Oprava konstrukcí (pol. A)

- odstranění obkladu a omítky na stropní ŽB desku/konzolu a očištění podkladu včetně nástřikem cementovým mlékem silikonovou omítkou

- provedení nového vyrovnání obkladem kontaktním systémem z desek z minerální plsti a vrchní silikonovou omítkou

### Lepení izolantu

Soudržnost podkladu je doporučena s průměrnou soudržností podkladu 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. Případné vyrovnávání nerovností podkladu je nutno provádět materiály, které těmto hodnotám soudržnosti vyhoví. Mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu je 10 mm na délku 1 m.

Pro minerální podklad /beton, omítka/ bude použit lepící tmel nanesený plošně u minerální plsti/vlny, boční hrany desek nesmí být tmelem znečištěny (nežádoucí vznik spár mezi deskami). Desky budou lepeny na tupo do vazby s min. přesahem vazby 20cm, spáry mezi deskami do 1 cm vypěnit PU pěnou, nad 1 cm úřezky z minerální vlny (až po vytvrdnutí lepidla). Při lepení desek z minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken (lamel) se provádí nanesení lepící hmoty vždy celoplošně zubovou stěrkou

V případě vyrovnání nerovnosti stavby obkladovými deskami o tl. 2-3 mm je nutno pro následné lepení izolačního systému použít tmel. Rovinnost lepení desek kontrolovat min. 2 m latí, nerovnosti zabrousit brusným hladítkem. Při práci s lepícími tmely dodržovat technologické předpisy výrobce, především teplotu nad +5°C. Tmelem nebo lepidlem a stěrkovací hmotou je v této PD předpokládáno mrazuvzdorné stavební lepidlo, určené k lepení fasádních desek z pěnového polystyrénu i minerální vlny při provádění kontaktního systému obkladu budov a pro provádění vrchní vyztužené stěrky pro tento izolant.

### Parametry systému

Pro výše uvedený objekt bylo vyrovnání podkladu objektu navrženo následovně:

Kontaktní obkladový-vyrovnávací systém dle standardů ETICS s obkladovými deskami s kolmými vlákny fasádní.

### Kotvení desek

Před kotvením musí být lepicí malta dostatečně pevná. Toto je cca nejdříve po dvou dnech. Hmoždinky musí být kotveny do pevného podkladu. Hlava hmoždinky musí být zarovnána s povrchem desky nebo do 3mm pod úrovní povrchu. Kotvící hmoždinky musí být pevně ukotveny ve zdivu. Prohlubně v místě hmoždinek se vyplní maltou. (Celá plocha se v případě nerovností zabrousí brusným papírem, o rozměrech cca 250 x 500mm, přilepeným na hladítku). Hmoždinka musí být osazena pevně bez pohybu a její talíř je v jedné rovině s povrchem izolantu.

Počet hmoždinek:

| Část fasády | Druh hmoždinek | Spotřeba |
| --- | --- | --- |
| Plocha / Nároží | šroubové talířové hmoždinky s kovovým hrotem | 12 ks/m2 |

Rozmístění kotev se provede podle doporučení výrobce zvoleného certifikovaného systému.

Před prováděním provést výtažné zkoušky a provést kontrolu navrženého počtu hmoždin a výtažnou zkoušku

Poznámka: před započetím prací bude provedena výtažná zkouška kotvících prvků systému a proveden výkres kotevního plánu kontaktního obkladového systému dle podkladů výrobce systému. Tyto dokumenty budou předány před započetím prací zadavateli.

### Výztužná vrstva

Výztužná vrstva (tmel) se nanáší na desky ručně nebo strojně. Tloušťka naneseného materiálu včetně zatlačené výztužné síťky je min. 4 mm (u minerální vlny min. 5 mm). Výztužná síťka musí být plnoplošně překryta materiálem. Přesah pásů síťky min. 100mm. Výztužná malta se stahuje do roviny H – latí, je možné ji provést v jedné nebo dvou vrstvách. Čerstvě nanesenou výztužnou vrstvu je třeba pečlivě chránit až do jejího vytvrdnutí před povětrnostními vlivy - jako je přímé sluneční záření, vítr, déšť a mráz.

### Výztužná síťka

Výztužná síťka pro obkladový systém se zatlačí do poloviny, lépe jedné třetiny tloušťky malty. Spoje se přeloží o min. 10 cm. Protlačená malta se uhladí hladítkem tak, aby byla výztužná síťka dostatečně překryta materiálem (min. 1mm) a nevznikaly nerovnosti.

Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min cca 200 x 300 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty.

Při zpracování armovací vrstvy je nutno dbát pokynů výrobce, především tmel nezpracovávat pod přímým slunečním zářením a při větrném počasí respektovat výrazně kratší dobu zpracování. Vysychání 12 - 72 hodin.

Další podrobnosti a specifika montáže vyrovnávacího systému je možné nalézt v ČSN 73 29.

## Barevné řešení

Fasáda (čelo říms, pol. A) – světle hnědá (odrazivost-HBW cca 55%, přibližně RAL  1014)

Fasáda (podhled říms, pol. D) – světle šedá (odrazivost-HBW cca 51%, přibližně RAL  7044)

Navržená omítka: zatíraná silikonová omítka probarvená (zrnitost 1,5mm)

Poznámka: konkrétní barevné odstíny musí být před realizací odsouhlaseny investorem dle dodávaných barevných odstínů dodavatele.

Poznámka: Použít barevný odstín se součinitel světla odrazu H ≥ 40 %.

## Nátěry oplechování (pol. B, C)

Před prováděním povrchových úprav  ocelových prvků je nutné provést:

- mechanické odstranění původních vrstev nátěrů

- omytí solí a nečistot vysokotlakou čistou vodou a odstranění prachu

- odstranění mastnoty vhodným detergentem

Ošetřené klempířské konstrukce budou ošetřeny hydroizolační stěrkovou hmotou (např. polyuretanový nátěr) pro opravy a sanace plochých střech tvořící trvale pružnou bezešvou hydroizolační fólii s minimální nasákavostí, splňující nároky na dlouhodobé zatížení vodou a povětrnostními vlivy, včetně UV záření *(např. Sikafloor 400N, Sanakryl Top)

V požadovaném odstínu, který bude odsouhlasen investorem (předpoklad odstínu: světle hnědá – RAL 1001)

- příklad odstínu nátěru žlabů; odstín střešních prvků

Oprava přechodu na obklad: v rámci oprav nátěrů oplechování bude provedena oprava styku oplechování a obkladu fasády. Spára bude vyčištěna a zbavena nesoudržné malty. Po vyčištění bude provedeno doplnění spáry polyuretanovým tmelem – přetmelení.

Oprava utrženého oplechování římsy: stávající oplechování římsy šířky 0,8m je ve střední části uvolněné a vzedmuté. Tato část bude odstraněna a nahrazena novým oplechováním (materiál FeZn). Napojení na obklad atiky bude proveden obdobným způsobem jako původní plech, kotvení bude provedeno na příponky u okapu a na podélném styku (dvojitá stojatá drážka).

V polovině měněné části bude proveden dilatační spoj na lati s jednoduchým ohybem.

## Oprava prostupů fasádou (G)

Stávající nefunkční a poškozené větrací žaluzie 5.NP na fasádě (2ks) budou demontovány a otvory zazděny (plynosilikátové tvárnice tl. 0,3m) s doplněním obkladu (bude použit obklad z opravovaných říms nebo obklad stejného rozměru a podobného odstínu – mrazuvzdorné glazované světle hnědé pásky 60x240mm – bude písemně odsouhlaseno investorem před montáží). Obklad bude lepen do flexibilního lepidla s bílou spárovací maltou na široké spáry (cca 10mm).

- stávající obklad budovy

## oprava oplechování štítových atik (pol. E)

Kolem oplechování štítových atik dochází k zatékání do interiéru. Oprava bude provedena odstraněním stávajícího oplechování se střešní folií, opravy zděných konstrukcí a utěsněním spár. Následně bude provedeno vytažení střešní krytiny pod na atiku a nové oplechování.

- typové provedení oplechování štítové atiky na kotvící OSB desce tl. 25mm

2p) hydroizolační PE folie  tl. 1,5mm

3) podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken

4) spoj fólií – horkovzdušně svařeno

5) úchytný prvek z poplastovaného plechu

6) kotvící prvek (kotvení OSB desky do atiky/ kotvení úchytného plechu k OSB desce

7) pojistná zálivka

30) těsnící profil z lehčeného PE

- spoj PE folie v přesahu pásů nekotvených k podkladu

1) hydroizolační PE folie  tl. 1,5mm

3) podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken

4) spoj fólií – horkovzdušně svařeno

7) pojistná zálivka

Po obnažení zdiva atik bude provedeno jejich dozdění jádrovou maltou, vyplnění spár PU tmelem v kombinaci s EPS. Takto upravené zdivo zarovnané do se spádem do plochy střechy 5% bude ukončeno OSB deskou tl. 25mm kotvenou do pevného a soudržného zdiva atik. K takto připravenému podkladu bude provedeno vytažení střešní krytiny (napojení na stávající krytinu) a její přetažení přes vrchní plochu atiky s okapnicí z poplastovaného plechu. Střešní krytina bude provedena včetně příslušných kotvících a doplňkových prvků (prostorové prvky koutů a rohů, kotvícího plechu na rozích a koutech atik – přechod mezi vodorovnou/svislou/vodorovnou plochou atiky apod.). Barva střešní folie bude šedá.

- 24-25) prostorová tvarovka

Před provedením oprav bude provedena demontáž hromosvodné soustavy (uzemnění a LPS) kotvené k plechům štítové atiky. Po ukončení oprav bude provedena opětovná montáž k atikovým plechům.

Před započetím prací bude provedena vstupní revize hromosvodné soustavy a provizorní propojení po dobu stavebních prací. SYSTÉM UZEMNĚNÍ A LPS MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ FUNKČNÍ!!!. V rámci dokončovacích prací bude provedeno konečné zapojení uzemnění včetně nového kotvení (vnější vedení po obvodovém plášti budovy), zpřístupnění revizních částí apod. s provedením konečné revize soustavy.

## Pomocné konstrukce a staveniště (pol. F)

Vlastní pomocná konstrukce

Práce budou prováděny z pomocné konstrukce lešení v kombinaci s horolezeckými technikami a opatřeními. Konkrétní typ konstrukce pomocného lešení bude proveden dle technické a materiálové základny dodavatele na základě dokumentace dodavatele stavby obsahující i statické posouzení takovéto konstrukce.

Pomocné konstrukce budou obsahovat prvky sítí a plachet zabezpečující zajištění proti odlétávání části stavebních hmot a prvků, včetně jejich pádu z výšky a na okenní otvory v nižších podlažích.

V rámci dokončovacích prací bude provedena oprava povrchů po pracovním kotvení.

Doprava stavebních hmot bude prováděna zabezpečenými mechanizmy vně budovy pomocí střešního stavebního výtahu žebříkového typu nebo obdobných prostředků. Práce budou prováděny ve výšce 15 až 20m nad okolním terénem a je nutné zajistit a dodržovat bezpečností předpisy spojené s prací ve výškách.

Projektová dokumentace předpokládá použití systémového rámového lešení. Lešení bude pokryto ochrannou síťovinou. Kolem lešení bude zřízeno ochranné pásmo. Na výše uvedené konstrukce lešení bude zpracováno dodavatelem statické posouzení (v návaznosti na použitý systém lešení).

Ochrana ploché střechy

Zabezpečení ploché střechy bude provedeno následujícím způsobem: bude vymezen pracovní pruh v šířce cca 2,0m a na tuto plochu bude položena vrstva geotextilii (min. 400g/m2, odolnost proti protržení dynamickému 4mm a statickému 5,0 kN). Tato vrstva bude přitížena - roznášecí desky (uvažují se podlážky položené lícní stranou dolů).

Rozsah pracovní plochy je zakreslen ve výkresové části.

V podmínkách pro provádění stavby bude obsažen striktní zákaz pohybovat se mimo vymezené prostory, skladovat materiál ve vnitřních prostorách světlíku, kdekoli na volných plochách střech.

Obdobným způsobem bude zabezpečen i pracovní prostor vrchní plochy římsy nižšího patra (5.NP).

Staveništní plochy

Přístup do prostor dotčených bouracími pracemi a vlastní bourací práce budou provádět pouze proškolení a pověření pracovníci (přístup omezen mobilními zábranami a opatřených tabulkou (viz obr.1). Místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Provedené otvory s otevřenou výškou více jak 1,5m  budou opatřeny zábranami výšky 1,1m (variantně překrytí tesařskou konstrukcí) a postupně budou nahrazeny budovanými prvky a konstrukcemi s ochranným pásmem min. 1,5m.

Bouraný materiál a konstrukce nebudou skladovány na staveništi, ale budou neprodleně odváženy mechanizací (nákladní/osobní automobily), z dvora objektu po vnitroareálové komunikaci která navazuje výjezdem z areálu na veřejnou komunikaci v ulici. Mezideponie a deponie ani venkovní oplocení není třeba provádět, proto nebudou prováděny.

obr.1 (bezpečnostní značení)

Ostatní dokončovací práce

Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – likvidace odpadů dle zákona č.185/2001)

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad.

Likvidace nepoužitelných zbytků lamel a desek z minerální vlny (MW) se provádí deponováním na skládce jako inertní stavební odpad.

# Fotodokumentace

- uliční pohled na již opravené části jižního křídla

- přechod podélné atiky do štítové opravované atice

- opravovaná štítová atika

- opravované utržené oplechování římsy

Vypracoval:	Ing. František Kozubík, Václav Janoušek

# Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména

NORMY PROVÁDĚCÍ

Zemní práce

ČSN 72 1002(721002)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006(721006)

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 1001 (731001)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 (733050)

Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6190 (736190)

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Betonové konstrukce

ČSN EN 206-1 (732403)

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 (732480)

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN 73 2310 (732310)

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505 (744505)

Podlahy. Společná ustanovení

Pomocná stavební výroba

ČSN 733130(733130)

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3150 (733150)

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 (733440)

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 733610(733610)

Klempířské práce stavební

Lešení

ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení

ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.

Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

- české technické normy, které přejímají evropské normy

- evropské normy

- evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku

- Evropské unie

- české technické normy

- stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):